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	Умови екплуатації
	-
	-
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	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А,Б
	2,8
	А
	Б

	Бетон
	2400
	0,84
	1,51
	2
	3
	1,74
	1,86
	16.77
	17.88
	0.030
	
	4872
	5208

	Керамзитобетон
	800
	0,84
	0,21
	5
	10
	0,24
	0,31
	3,83
	4,77
	0,19
	
	672
	868

	Керамзитобетон
	1000
	0,84
	0,27
	5
	10
	0,33
	0,41
	5,03
	6,13
	0,14
	
	924
	1148

	Цегла керамічна
	1200
	0,88
	0,35
	1
	2
	0,47
	0,52
	6,16
	6,62
	0,17
	
	1316
	1456

	Цегла керамічна
	1400
	0,88
	0,41
	1
	2
	0,52
	0,58
	7,01
	7,56
	0,16
	
	1456
	1624

	Газо- і пінобетон
	600
	0,84
	0,14
	8
	12
	0,22
	0,26
	3,36
	3,91
	0,17
	
	616
	728

	Газо- і пінобетон
	400
	0,84
	0,11
	8
	12
	0,14
	0,15
	2,19
	2,42
	0,23
	
	392
	420

	Арболіт (ГОСТ 192222-84) на портландцементі
	400
	2,3
	0,08
	10
	15
	0,13
	0,16
	3,21
	3,70
	0,26
	
	364
	448

	Арболіт (ГОСТ 192222-84) на портландцементі 
	500
	2,3
	0,095
	10
	15
	0,15
	0,19
	3,86
	4,50
	0,11
	
	420
	532

	Арболіт (ГОСТ 192222-84) на портландцементі 
	600
	2,3
	0,12
	10
	15
	0,18
	0,23
	4,63
	5,43
	0,11
	
	504
	644

	Сосна і ялина впоперек волокон
	500
	2,3
	0,09
	15
	20
	0,14
	0,18
	3,87
	4,54
	0,06
	
	392
	504

	Сосна і ялина вздовж волокон
	500
	2,3
	0,18
	15
	20
	0,29
	0,35
	5,56
	6,33
	0,32
	
	812
	980


Порівняння харакеристик різних видів стінових матеріалів
